Solo

* 
* 

**Ürün Tanımı**  
Ön ve arka yüzeyi camtülü kaplı yüksek yoğunluktaki levhanın görünür yüzeyi ve güçlendirilmiş tüm kenarları değişik renk seçenekleri mevcut olan darbeye dayanıklı kumaş ile kaplanmaktadır. Kenar büküm yerleri arka yüzeye 3-5 cm. dönmektedir.

**Ana Malzeme**  
95 kg/m3 yoğunlukta akustik camyünü levha.

**Ebatlar**  
600×600 mm, 600×1200 mm, 600×1800 mm, 600×2400 mm, 600×2700 mm, 600×3000 mm, 1200×1200 mm, 1200×1800 mm, 1200×2400 mm, 1200×2700 mm, 1200x3000mm  
**Kalınlık**  
20-40 mm  
**Kenar Detayı** Düz ve güçlendirilmiş.

**Akustik**  
NRC değeri 0.95-1.00 aralığındadır.  
**Yangın Dayanımı**  
UNE-EN 13501-1:2007 standardına göre B s2 d0 sınıfı

**Uygulama Şekli**  
Yapıştırma/Görünür Profil

**Akustik**  
